**SCANDINAVIA Primer 1:3** грунт для наружных и внутренних работ

**ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ**

**Укрепляет основание на молекулярном уровне.**

**Снижает расход краски. Предохраняет от гниения, плесени и воздействия влаги. Улучшает сцепления покрытия с поверхностью.**

**ТИП**: Водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Концентрат 1:3. Работает по системе DEEP INSIDE.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**: Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**: Стены и потолки внутри и снаружи помещений. Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ.

* Концентрат (пропорция 1:3), покрывает максимальную площадь при подготовке поверхности
* Обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия
* Изготовлен по оригинальной финской рецептуре
* Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубину до 12 см
* Быстро сохнет
* Не содержит растворителей
* Значительно улучшает адгезию
* РЕКОМЕНДОВАН  В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ FINNTELLA KLARS

**Расход (при однослойном нанесении)**: 5-14 м2/л (250-300 г/м2).

**Разбавитель**: вода.

**Способ нанесения**: кисть, валик или краскораспылитель.

**Время высыхания**:  
от пыли - 1 час, для повторного нанесения – 1,5 часа.

**Цвет**: Бесцветный

**Вид упаковки**: Пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 5 л, 10 л.